İş Kıyafeti Teknik Şartname Şablonu
Kamu ve özel sektör alımları için doldurulabilir taslak · İLKETEKS
Bu şablon bir TASLAKTIR; idarenin ihtiyacına göre doldurulur ve hukuki denetimden geçirilir. Köşeli parantezli alanlar [____] idare tarafından doldurulacak yerlerdir. Şablon, belirli bir markayı işaret etmeyecek biçimde hazırlanmıştır.
1. ALIMIN KONUSU VE KAPSAM
İdarenin adı: [____________________]
Alımın konusu: [ör. temizlik işleri personeline kışlık parka, yazlık iş yeleği ve iş pantolonu alımı]
Toplam miktar: [____] adet — kalem × beden × renk dağılımı ekli matriste (EK-1) verilmiştir.
Teslim yeri: [____________________]   ·   Sözleşme süresi: [____] gün
2. KUMAŞ VE HAMMADDE ÖZELLİKLERİ
Kumaş türü ve karışım oranı EK-2'deki matristen seçilerek yazılır; her değer bir standarda bağlanır.
Gramaj toleransı ±%5 olarak kabul edilir (TS EN 12127).
Renk haslığı: yıkamaya en az 4, sürtmeye 4-5 (TS EN ISO 105-C06 / X12).
Kopma mukavemeti: atkı asgari 400 N, çözgü asgari 600 N (TS EN ISO 13934-1).
Çekme oranı: %3'ten az (TS EN ISO 5077).
3. KONFEKSİYON VE DİKİM STANDARDI
Genel uyum: EN ISO 13688 (koruyucu giysi genel gereklilikleri).
Yüksek görünürlük gerekiyorsa: EN ISO 20471 Sınıf [2/3].
Reflektör bandı: asgari 50 mm genişlik, EN ISO 20471 §6.2 uyumlu; 25 yıkama sonrası parlaklık korunur.
Dikim: çift sıra, 4 iplikli overlok. Fermuar/düğme: dayanıklılık eşdeğeri belgelenir.
Renk: [____________] (Pantone kodu yazılması tavsiye edilir) — idare belirler.
4. BEDEN, ÖLÇÜ VE ETİKETLEME
Beden aralığı: asgari S-XXL; ihtiyaç halinde XS ve 3XL-4XL eklenir.
Beden etiketleme TS EN 13402 standardına uygun olacaktır.
Beden dağılım matrisi EK-1'de verilmiştir; personel ölçü listesi alındıktan sonra sözleşme aşamasında revize edilebilir.
Etikette üretici bilgisi, yıkama talimatı ve uygunluk işaretleri bulunur.
5. NUMUNE VE ONAY SÜRECİ
Yüklenici, sözleşme imzasından itibaren 10 iş günü içinde her kalem için onaylı 2'şer adet numune teslim eder.
İdare 5 iş günü içinde yazılı onay veya revizyon talebi bildirir.
Onay sonrası seri üretim başlar; toplam teslimat 45 takvim günü içinde tamamlanır.
Onaylı numune, muayene ve kabul aşamasında referans kabul edilir.
6. SERTİFİKA VE BELGE TALEBİ
İstekliden talep edilebilecek belgeler: EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612 uygunluk belgeleri; kişisel koruyucu donanım için CE (2016/425) belgesi.
Kalite yönetim sistemi belgeleri (ISO serisi) istenebilir.
Belgeler ihale tarihinde geçerli olmalıdır; fotokopi kabul şartları idarece belirlenir.
Belge talebi, rekabeti daraltacak biçimde belirli bir markaya işaret edemez.
7. MUAYENE, KABUL VE TESLİMAT
Muayene ve kabul, onaylı numune ile karşılaştırma esasına göre yapılır.
Ölçülebilir kriterler: gramaj, kopma mukavemeti, renk haslığı, çekme oranı.
Teslimat takvimi EK-3'te verilmiştir.
Uygun bulunmayan kalemler için yenileme süresi: [____] gün.
8. YERLİ İSTEKLİ LEHİNE DÜZENLEME
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu md. 63 kapsamında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı idarece belirlenir ve şartnamede açıkça yazılır.
Uygulanacaksa oran ve belge (yerli malı belgesi) şartı belirtilir.
EK-2 · Kumaş / Gramaj Seçim Matrisi
	Ürün
	Kumaş
	Gramaj bandı
	Standart

	İş kıyafeti (parka/pantolon/yelek)
	Gabardin, dokuma
	240-280 gr/m²
	TS EN 12127 · EN ISO 13688

	İkaz yeleği (yazlık, ağ yapılı)
	Raşel, çözgülü örme (polyester monoflament)
	80-130 gr/m²
	EN ISO 20471

	Aşçı kıyafeti (yazlık)
	Gabardin veya pamuk-polyester karışım
	200-240 gr/m²
	TS EN 12127

	Sağlık personeli forması
	Antibakteriyel pamuk-polyester 65/35
	180-200 gr/m²
	TS EN 13402 (beden etiketleme)

	Polo yaka sweatshirt
	3 iplik şardonlu (içi polarlı)
	300-320 gr/m²
	TS EN 12127

	Çanta (dayanıklı)
	%100 pamuk gabardin / canvas
	310-340 gr/m²
	TS EN ISO 13934-1 (kopma)

	Otel bornozu
	%100 pamuk havlu
	480-500 gr/m²
	TS EN ISO 5077 (çekme)



EK-1 (beden dağılım matrisi) ve EK-3 (numune/teslim takvimi) ekli Excel dosyasındadır: ilketeks-beden-dagilim-ve-gramaj-matrisi.xlsx
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